| TDS TECHNICAL DATA SHEET |
| --- |
| VR6802 Super Flash Glossy Red |
| Assays |  | SPECIFICATION | Method |
| Content | CAS-No. | CI-No. |  |  |  |
| Sheet Glass | 65997-17-3 | -- | 76 ~ 82 | wt % | VOLOR |
| TiO2 | 13463-67-7 | 77891 | 18 ~ 22 | wt % | VOLOR |
| SnO2 | 18282-10-5 | 77861 | 0~2 | wt% | VOLOR |
| Visual evaluation |  |  |  |  |
| Color |  | PASS |  | VOLOR |
| Luster |  | PASS |  | VOLOR |
| Density |  | 2.5 ~ 3.0 | g /cm3 | ISO 787-10 |
| Bulk density |  | 20 ~25 | g /100ml | DIN 53466 |
| Particle size | 90 % within the range 10- 60μm | conforms |  | Laser diffraction |
| PH – value | 10 % aqueous slurry | 6 ~ 11 |  | ISO 787-9 |
| Loss on drying | 105 ℃ | < 0.5 | % | ISO 787-2 |
| Oil absorption |  | 30 ~ 80 | g oil/100g power | ISO 787-5 |
| Conductance |  | ≤300 | μs/cm | ISO 787-14 |
| GUANGDONG VOLOR PEARL PIGMENT CO., LTD. No. 28 Industrial Road, Fuxi Industrial Zone, Sihui City, Guangdong, China. Tel: 0086-758-3851111 Fax: 0086-758-3851599 Home Page: www.weinuochem.com E-mail: weinuo1@weinuochem.com volor@china.com |